УДК: 593.4.437:615.453.2

Дослідження змочування порошку

бодяги розчинниками

І.І. Баранова

Національний фармацевтичний університет

Нами була стандартизована бодяга (Spongilla lacustris L.), як сировина з метою подальшого використання як самостійного засобу у вигляді порошку «Бодяга косметична», так і субстанції для розробки косметичних засобів.  Для вхідного контролю даної сировини розроблені методики аналізу, розроблені та впроваджені ТУ У 23911595-001-2002 «Бодяга косметична» і технологічна інструкція. На дану субстанцію отримано гігієнічний висновок  № 05.03.02-07/15590, якій підтверджує відповідність бодяги санітарно-гігієнічним нормам і можливості виробництва та використання її на території України. За допомогою оптичної мікроскопії виявлено у бодяги наявність голчастої структури, яка забезпечує миттєвий шкірно-подразнюючий ефект та розширення капілярів. Дана дія підтверджена проведеними біологічними дослідженнями, доведено, що у бодяги відсутня гостра та хронічна токсичність [1 -4].

У зв’язку з високою розпилюваністю, порошок бодяги раціонально вводити до основ, попередньо змішуючи з будь-яким гідрофільним неводним розчинником (ГНР). У результаті проведених біологічних досліджень встановлена оптимальна концентрація порошку бодяги – 15 % [].  Така концентрація забезпечує необхідний місцевоподразливий ефект на шкіру, не пошкоджуючі її.

Однак додавання такої значної кількості порошку бодяги може викликати часткову дегідратацію основи, що, відповідно, призведе до погіршення структурно-механічних, споживчих та інших властивостей  обраної основи (гелева). Іншим, небажаним фактором при застосуванні гідрофільних гелів є випаровування вологи на теплій поверхні шкіри.

Для зменшення впливу цих небажаних факторів необхідно змішування порошку бодяги з гідрофільними неводними розчинниками (ГНР).

Розподіл діючої речовини у гідрофільному розчиннику суттєво залежить від її змочування. Змочуваність порошкоподібних матеріалів характеризує гідрофільність їх поверхні та відіграє важливу роль у технології при розробці лікарських та косметичних засобів. Кількісно змочування твердої поверхні рідиною оцінюється крайовим кутом змочування Q. Для його визначення  використовували метод краплі [1,8].

Метою дослідження стало вивчення змочування порошку бодяги (Spongilla lacustris L.)  деякими розчинниками .

На наш погляд раціональним є використання у якості такого розчинника гліцерину або пропіленгліколю, або їх суміш.  Уведення даних речовин у майбутньому до складу гелевих систем пов’язано з необхідністю надання даним системам цілої низки необхідних функцій: зволожувальної, вологоутримуючої, структуроутворюючої, осмотичної, антифризної та ін.

Відомо, що дани речовини можуть виступати у якості солюбілизатора, впливати на біодоступність активних речовин та на швидкість висихання препарату. Гліколі нами були виключені, тому як подальшою метою була розробка гелів епідермальної дії, а ці речовини мають високу осмотичну активність [5,6,9].

Нами було проведено дослідження процесу змочування бодяги з наступними розчинниками: водою, гліцерином, пропіленгліколем, а також сумішшю гліцерин:пропіленгліколь (у співвідношенні 1:1) за наступною методикою [8] : порошок бодяги пресували на ручному таблетковому пресі під дією тиску 120 МПа. На зразок у вигляді таблетки наносили піпеткою краплю обраного розчинника (приблизно 0,04 мл), потім фотографували таблетку через 15 с та 10 хв після нанесення.

На знімку вимірювали величину кута змочування. Величину змочування оцінювали за крайовим кутом змочування безпосередньо на отриманих знімках (приклад наведено на рис 1).

Рис. 1. Визначення крайового кута змочування

Зразок таблетки з бодягою змочували наступними розчинниками: водою, гліцерином, пропіленгліколем, а також сумішшю гліцерин : пропіленгліколь (у співвідношенні 1:1). При задовільній змочуваності кут контакту Q менше 90º, незадовільній – більше 90º.

Отримані дані крайових кутів змочування наведені на рис 2 - 9.

| Рис. 2. Крайові кути змочування порошку бодяги водою через 15 с | Рис. 3. Крайові кути змочування порошку бодяги водою через 10 хв |
| --- | --- |

Як видно з даних рисунків, максимальне змочування бодяги відбувалося за допомогою води.

Найменший крайовий кут змочування з ГНР був у гліцерину: вже за 15 с досліду він складав лише 50 °, а через 10 хв – 40 °, тобто поверхня пресовки практично не змочувалась (рис. 4 – 5).

| Рис. 4. Крайові кути змочування порошку бодяги гліцерином через 15 с | Рис.5. Крайові кути змочування порошку бодяги гліцерином через 10 хв. |
| --- | --- |

Найбільш інтенсивне змочування порошку бодяги було зафіксовано при використанні у якості розчинника пропіленгліколю: за 15 с досліду кут складав 30 °, а через 10 хв – лише 15 °, тобто відбувалося практично повне змочування поверхні пресовки (рис. 6 – 7).

| Рис. 6. Крайові кути змочування порошку бодяги пропіленгліколем через 15 с | Рис. 7. Крайові кути змочування порошку бодяги пропіленгліколем через 10 хв |
| --- | --- |

При використанні суміші гліцерину з пропіленгліколем також були отримані гарні результати: процес змочування порошку за 15 с досліду складав 45 °, а через 10 хв тільки 20 °, тобто відбувалося гарне, практично повне змочування поверхні пресовки (рис. 8 – 9).

| Рис. 8. Крайові кути змочування порошку бодяги сумішшю пропіленгліколь : гліцерин через15 с | Рис. 9. Крайові кути змочування порошку бодяги сумішшю пропіленгліколь : гліцерин через 10 хв |
| --- | --- |

Спираючись на дані проведеного експерименту, для подальших досліджень було обрано у якості додаткового розчинника воду, пропіленгліколь, а також суміш пропіленгліколю з гліцерином (у співвідношенні 1:1).

Отримані дані будуть враховані нами при розробці гель-масок з порошком бодяги для обличчя та волосся місцевої дії.

Висновки

- За допомогою методу  краплі досліджено процес змочування бодяги з низкою розчинників: вода очищена, гліцерин, пропіленгліколь, а також їх суміші.

- Доведено, що раціональним, у майбутньому при розробці засобів з порошком бодяги місцевої дії м’якої форми випуску, є використання суміші пропіленгліколю з гліцерином (у співвідношенні 1:1).

Література

- Бадяга косметическая : ТУ У 05.0-30192477-002:2002. — [Действительный от 2003-05-07]. – Х., 2002. – 10 с.

- Баранова І. І. Вивчення антиексудативної та протизапальної дії гелю з бодягою / І. І. Баранова, Л. В. Яковлєва Л.В. // Veda a vznik – 2010/2011 : mаtеrіĺy VI mezin. vedecko-prakt. konf., м. Praha, 27 pros. 2010 р. – 05 ledna. 2011 р. – Praha : Vydáno Publishing House «Education and Science», 2010/2011. – Dil. 15. – С. 9 – 11.

- Баранова І. І. Вивчення гострої токсичності гелю з бодягою / І. І. Баранова, Л. В. Яковлєва // Український вісник психоневрології. – Т. 18, вип. 2 (63), додаток – 2009. – С. 97.

- Вивчення фізико-хімічних та технологічних властивостей порошку бодяги / Фітотерапія. Часопис // Баранова І.І., Мартинюк Т.В. , Ковтун Ю.В., Запорожська С.М. – 2011. - № 4. – С. 79-81.

- Державна Фармакопея України / Держ. п-во “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид., 1. доп. – Х. : РІРЕГ, 2004. – 520 с.

- Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність : навч. Посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / авт.-уклад. : І.М. Перцев, Д.І, Дмитрієвський, В.Д. Рибачук та ін. ; за ред.. І.М. Перцева– Х. : Золоті сторінки, 2010 – 600 с.

- Езерский М. Л. Основные характеристики порошкообразных материалов и методы их измерения / М. Л. Езерский. – М., 1989. – 47 с.

- Рубан О.А. Наукове обґрунтування складу та технології лікарських препраратів протиалергичної дії на основі полісахаридів смородини чорної : дис. ... д-ра. фармац. наук : 15.00.01 / О. А. Рубан. – Х., 2009. – 344 с.

- Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств: в 2-х т. /

И. М. Перцев, И. А. Зупанец, Л. Д. Шевченко и др.; под ред. И. М. Перцева, И. А. Зупанца. – X. : Изд-во НФАУ, 1999. – Т. 1. – 463 с. ; Т. 2. – 442 с.

УДК: 593.4.437:615.453.2

И.И. Баранова

изучение физико-химических и технологических свойств порошка бодяги

Ключевые слова: бодяга, порошок, смачиваемость, глицерин, пропиленгликоль, вода

С целью рационального введения порошка бодяги в концентрации 15 % в гелевую основу,  изучена его смачиваемость по методу капли. Доказано, что оптимальныім является использование смеси пропиленгликоля с глицерином (1:1).

UDK: 593.4.437:615.453.2

I.I. Baranova

RESEARCH  of wetting  of POWDER of fresh-water sponge Solvent

Key words: fresh-water sponge, powder, wettability, glycerin, propylene glycol, water

To make optimal administration of the 15% concentration of spongilla powder  into a gel base its wettability by the drop method has been studied. It was proved that it is optimal to use a mixture of propylene glycol and glycerin (1:1).

Баранова Інна Іванівна, завідувач кафедри товарознавства, доктор фармацевтичних наук, доцент, Національний фармацевтичний університет

61168, м. Харків, НФАУ, вул. Блюхера,4 кафедра товарознавства НфаУ, Тел. (050) 765-35-97; e-mail: aromafarm@mail.ru

# Text boxes

30(

0(

30(

40(

30(

15(

45(

20(